102.02

| www.sherwin.ru | A-100® EXTERIOR/INTERIOR ACRYLIC FLAT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акриловая матовая краска для наружных и внутренних работ Серия A6 |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ |
| Краска A-100 Exterior Acrylic Flat – это матовое покрытие высочайшего качества для внутренних и наружных работ. Этот продукт рекомендуется наносить на алюминиевый, виниловый и деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную дранку, клееную фанеру, каменную/ кирпичную кладку, бетон и металл при температуре от +1.7°С (35oF) Длительность сушки при относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности: Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: А6W16 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): Обеспечивает рабочие характеристики, сопоставимые с характеристиками продуктов, составленных в соответствии с требованиями федеральных (США) спецификаций: ТТ-Р-19D TT-E-2784A, Тип III СТОЙКОСТЬ К ПЛЕСЕНИ. Покрытие содержит вещества, подавляющие рост плесени на поверхности. | Стандартные латексные грунтовки нельзя использовать при температуре ниже 10°С (50oF). См. условия применения данного продукта на этикетке грунтовки. Алюминий & алюминиевый сайдинг1 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Строительные блоки, бетонные блоки, бетонные стеновые блоки с фактурной лицевой гранью 1 покрытие: Loxon Block Surfacer 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Кирпич 1 покрытие: Loxon Conditioner2 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Цементный композитный сайдинг/ панели 1 покрытие: Loxon Masonry Primer или Loxon Conditioner2 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Оцинкованная/Гальванизированная сталь1 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Наружная штукатурка, цемент, бетон 1 покрытие: Loxon Masonry Primer 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Клееная фанера 1 покрытие: A-100 Exterior Latex Wood Primer 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Сталь1 1 покрытие: All Surface Enamel Oil Primer 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Виниловый Сайдинг 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat Дерево, композитные древесные плиты 1 покрытие: A-100 Oil Exterior Wood Primer 2 покрытия: A-100 Exterior Latex Flat 1 При обработки обширных поверхностей металлического сайдинга температуры воздуха, поверхности и материала должны быть 10°С (50oF) или выше. 2 Не предназначено для использования при температуре ниже 10°С (50oF). | ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, скребков или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей или беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранного респиратора или противогаза (напр. в США сертифицированного Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда, NIOSH), а также принятия должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Удалить все загрязнения поверхности путем промывки ее с помощью концентрированного очистителя ProClean ProfessionalTM Prep Wash Concentrated Cleaner или иного подходящего очистителя, тщательно вымыть водой и дать поверхности высохнуть. Существующую отслаиваемую или потрескавшуюся краску следует соскоблить и отшлифовать до чистой поверхности. Блестящие поверхности следует обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна, оставленные водой, дымом, чернилами, карандашом, жиром и т.п., следует покрыть PrepRite ProBlock Primer Sealer. Уплотнение щелей Щели между окнами, дверьми, деталями внутренней отделки и др. сквозными стеновыми отверстиями после грунтования поверхности могут быть заполнены силикон-акриловым латексным герметиком ProSelect Premium Siliconized Acrylic Caulk, 1100А. Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь Промыть поверхность концентрированным очистителем (напр. ProClean Prep Wash Concentrated Cleaner), удалив масляные, жировые и другие загрязнения поверхности. Все коррозийные проявления должны быть удалены с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала. Цементный композитный сайдинг/ панели Удалить грязь, пыль, жир, масло, отшелушившиеся частички, цементное молоко, посторонние вещества, корку или некачественные покрытия. Дайте поверхности тщательно высохнуть. Если поверхность новая, протестируйе ее на pH. Если pH выше 8, загрунтуйте при помощи Loxon Ext. Acrylic Masonry Primer. |

102.02

| A-100® EXTERIOR/INTERIOR ACRYLIC FLAT | www.sherwin.ru |  |
| --- | --- | --- |
| Акриловая матовая краска для наружных и внутренних работ Серия A6 |  |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Каменная/ кирпичная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Шероховатые поверхности могут быть выровнены шпаклеванием. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Masonry Primer. Обработать трещины, пустоты и др. отверстия при помощи ConSeal Patches и Sealnuts. Сталь Ржавчина и образовавшаяся при прокатке окалина должны быть удалены с помощью наждачной бумаги, металлической мочалки или иного абразивного материала. Непокрытая сталь должна быть загрунтована в день ее очискти. Штукатурка для наружных работ Удалить треснувшую штукатурку, проступившие на поверхность соли или цементное молоко. Дать новой штукатурке высохнуть как минимум 30 дней до покраски. Если покраска не может ждать 30 дней, дать поверхности высохнуть 5-7 дней и загрунтовать ее при помощи Loxon Masonry Primer. Обработать трещины, пустоты и др. отверстия при помощи ConSeal Patches и Sealnuts. Винил Тщательно очистите поверхность при помощи щетки и теплой мыльной воды. Тщательно ополосните. Дерево, клееная фанера, композитные древесные плиты Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью уничтожителя плесени ProClean либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ При температуре воздуха 1.7С (35F), основа может быть холоднее. Перед покраской убедитесь, что температуры воздуха, поверхности и материала выше 1.7С (35F) и как мин.на 15С (5F) выше точки росы. Не используйте, когда в течение 2-3 часов ожидается дождь или снег. Не применяйте при температурах воздуха или поверхности ниже 1.7С (35F), или когда температуры воздуха или поверхности могут упасть ниже 1.7С (35F) в течение 48 часов. При обработки обширных поверхностей металлического сайдинга температуры воздуха, поверхности и материала должны быть 10°С (50oF) или выше. Разбавления не требуется. Кисть Использовать найлоново-полиэфирную кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5 – 19мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38 – 0.48 мм (0.015-0.019 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть распыливающее оборудование уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Защищать краску от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. Не использовать на горизонтальных поверхностях (полах, палубах и т.д.), где может собираться вода Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |

# Text boxes

| Цвет: | Широкая цветовая гамма |
| --- | --- |
| Укрывистость: | 8.6-9.8 м2/л (350-400 фут2/галлон) |
|  | при толщине мокрого слоя до 101.6 мкм (4.0 мил) и высохшего слоя – 30.5 мкм (1.2 мил) |

|  | 1.7-7.2°С (35-45oF) | Свыше 7.2°С (45oF) |
| --- | --- | --- |
| Высыхание «до отлипа» | 2 часа | 2 часа |
| Полное высыхание (для нанесения второго слоя) | 24-48 часов | 4 часа |
| Температура воспламенения: | Не применяется |  |
| Глянцевитость: | 0-5 единиц под углом 85° |  |

| База | Грамм/Литр (унций/галлон) | Интенсив-ность |
| --- | --- | --- |
| Экстра белая | 0-37,5 (0-5) | 100% |
| Светло-желтая | 25-90 (4-12) | 100% |
| Глубокая | 25-90 (4-12) | 100% |
| Ультраглубокая | 25-90 (4-12) | 100% |
| Тип связующего вещества: | Акриловый |

|  | 147 г/л; 1.22 фут/галлон |
| --- | --- |
| Твердых частиц (по объему): | 32+2% |
| Твердых частиц (по массе) | 48+2% |
| Масса в галлоне (= 3.785 л): | 4.9 кг (10.9 фунт) |