107.04

|  | INTERIOR/EXTERIOR ALKYD ALL SURFACE ENAMEL |
| --- | --- |
| www.sherwin.ru | Универсальная алкидная эмаль для внутренних и наружных работ Серия А11 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Универсальная алкидная эмаль All Surface Enamel предназначена для внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и другим поверхностям. Это высококачественное алкидное покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету. Поэтому его рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и другие поверхности, где возможен сильный износ. Финишное покрытие (краска) Цвет: Широкая цветовая гамма Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350-400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 101.6 мкм (4.0 мил) и высохшего слоя – 40.6 мкм (1.6 мил) Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%. зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа»: 4 часа Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 16 часов Температура воспламенения: 38.3°С (101oF) в закрытом тигле Глянцевитость: 70 единиц под углом 60° Сатиновая черная 10-20 единиц под углом 85° Сатиновая ультраглубокая 30-40 единиц под углом 85° Колеровка с использованием пигментов Blend-A-Color: Основа Грамм/Литр (унций/галлон) Интенсивность Белая 0-18.72 (0-3) 75% Ультра-глубокая 18.72-56.16 (3-9) 75% Тип связующего вещества: Алкид А11W201 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 440 г/л (3.67 фунт/галлон) Твердых частиц (по объему): 43+2% Твердых частиц (по массе): 58+2% Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 4 кг (8.8 фунт) Грунтовка Цвет: Белый Укрывистость: 4.9 – 6.7 м2/л при толщине мокрого слоя 203.2 мкм (8.0 мил) и высохшего слоя – 101.6 мкм (4.0 мил) Время высыхания, при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 30 минут Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 1 час Температура воспламенения: 26.7°С (80oF) в закрытом тигле Тип связующего вещества: Алкид А11W210 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 405 г/л (3.38 фунт/галлон) Твердых частиц (по объему): 51+2% Твердых частиц (по массе): 72+2% Масса в галлоне (= 3.785 л) эмали: 5.7 кг (12.5 фунт) | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ По алюминию 1 слой Galvite HS 2 слоя All Surface Enamel По гипсокартону (внутренние работы) 1 слой PrepRite Classic Primer 2 слоя All Surface Enamel По оцинкованной стали 1 слой Galvite HS 2 слоя All Surface Enamel По каменной кладке, бетону, цементной основе и строительным блокам 1 слой PrepRite Block Filler (не обязательно) или PrepRite Masonry Primer (внутренние работы) или Loxon Masonry Primer (наружные работы) 2 слоя All Surface Enamel По штукатурке 1 слой PrepRite Masonry Primer 2 слоя All Surface Enamel По стали 1 слой All Surface Enamel Primer 2 слоя All Surface Enamel По дереву (внутренние работы) 1 слой PrepRite Classic Primer 2 слоя All Surface Enamel По дереву (наружные работы) 1 слой A-100 Exterior Oil Primer 2 слоя All Surface Enamel Деревянные полы (наружные работы) 2 слоя All Surface Enamel | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, скребков или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей или беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранного респиратора или противогаза (напр. в США сертифицированного Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда, NIOSH), а также принятия должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Удалить все загрязнения поверхности путем промывки ее с помощью концентрированного очистителя ProClean ProfessionalTM Prep Wash Concentrated Cleaner или иного подходящего очистителя, тщательно вымыть водой и дать поверхности высохнуть. Существующую отслаиваемую или потрескавшуюся краску следует соскоблить и отшлифовать до чистой поверхности. Блестящие поверхности следует обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна, оставленные водой, дымом, чернилами, карандашом, жиром и т.п., следует покрыть PrepRite ProBlock Primer Sealer. Алюминий и оцинкованная/ гальванизированная сталь Промыть поверхность концентрированным очистителем (напр. ProClean Prep Wash Concentrated Cleaner), удалив масляные, жировые и другие загрязнения поверхности. Все коррозийные проявления должны быть удалены с помощью наждачной бумаги, металлической ваты или другого абразивного материала. Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. |

107.04

| INTERIOR/EXTERIOR ALKYD ALL SURFACE ENAMEL |  |
| --- | --- |
| Универсальная алкидная эмаль для внутренних и наружных работ Серия А11 | www.sherwin.ru |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Кирпичная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Шероховатости могут быть зашпаклеваны для получения гладкой поверхности. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PreRite Masonry Primer (Interior) или Loxon Exterior Acrylic Masonry Primer. Штукатурка Штукатуркa должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Сталь Ржавчина и образовавшаяся при прокатке окалина должны быть удалены с помощью наждачной бумаги или иного абразивного материала. Очищенная стальная поверхность должна быть загрунтована в тот же день, когда она была очищена. Дерево Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью уничтожителя плесени ProClean либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования поверхности могут быть заполнены силикон-акриловым латексным герметиком ProSelect Premium Siliconized Acrylic Caulk, 1100А. НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). Разбавления не требуется. Кисть Использовать кисть из натуральной щетины. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 6.4–9.5 мм (1/4 – 3/8 дюйма) из овечей шерсти. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 1800 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.43 – 0.49 мм (0.017-0.019 дюйм) Разбавление Если потребуется, до 5% (6 унций ) на галлон (45 гр/ литр). ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя уайт-спирит. Отмыть инструмент немедленно после работы уайт-спиритом. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не использовать для покраски крыш. Не использовать красители, предназначенные только для внутренних работ, на наружных поверхностях. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |