| www.sherwin.ru | 101.15 BATH PAINT SATIN FINISH |
| --- | --- |
|  | Полуматовое(сатиновое) / полуглянцевое покрытие Серия A57 |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ Специально разработанная компанией Sherwin-Williams краска Bath Paint является стойким к воздействию плесени покрытием для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные. Это надежное и долговечное покрытие подходит для использования на стенах внутри помещений, потолках и элементах интерьерной отделки. Обычные хозяйственные пятна можно удалить при помощи неабразивных очистителей. При использовании согласно инструкциям на этикетке, краска Bath Paint: Будет препятствовать образованию плесени как мин. 5 лет Будет влагоустойчивой Не будет покрываться пузырями или шелушиться Будет стойкой к выцветанию Не пожелтеет Будет оставаться пригодной к мытью и чистке щеткой Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%. зависит от температуры и влажности Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): Стойкость к воздействию плесени Данное покрытие содержит вещества, сдерживающие рост плесени на поверхности пленки этого покрытия. | СПЕЦИФИКАЦИИ Стеновой Блок 1 слой: PrepRite Block Filler 2 слоя: Bath Paint Satin Finish Гипсокартон Сама краска может быть использована в качестве грунтовки или 1 слой: PrepRite Classic Primer 2 слоя: Bath Paint Satin Finish Штукатурка 1 слой: PrepRite Wall and Wood Primer или PrepRite Masonry Primer 2 слоя: Bath Paint Satin Finish Кирпичная/Kаменная кладка 1 слой: PrepRite Masonry Primer 2 слоя: Bath Paint Satin Finish Дерево, Композитные Древесные Плиты 1 слой: PrepRite Wall and Wood Primer или PrepRite Classic Primer 2 слоя: Bath Paint Satin Finish | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Очистить поверхность с помощью концентрированного очистителя ProClean ProfessionalTM Prep Wash Concentrated Cleaner или другого аналогичного средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать грунтовкой-силером PrepRite ProBlock Primer Sealer. Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 101.15 BATH PAINT SATIN FINISH | www.sherwin.ru |
| --- | --- |
| Полуматовое(сатиновое), полуглянцевое покрытие Серия A57 |  |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью средства для уничтожения плесени ProClean Professional Mildew Eliminator, либо раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect. Для герметизации щелей вокруг ванн, душевых кабин, раковин и др. поверхностей, часто подверженных воздействию воды, использовать Pro Select Tub & Tile Caulk или Pro Select Kitchen and Bath Caulk. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). Разбавления не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 9.5–19мм (3/8–3/4 дюйма) из синтетического материала. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать краску только для внутренних работ. Краска не обладает фотохимической активностью. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

| Цвет: | широкая гамма цветов |
| --- | --- |
| Укрывистость: | 8.6–9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) |
|  | при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.4 мил (35.6 мкм) |

| Высыхание «до отлипа» | 1 час |
| --- | --- |
| Полное высыхание (для нанесения второго слоя) | 4 часа |
| Глянцевитость: | 5–15 единиц под углом 60 |
| Температура воспламенения: | Не применяется |

| База | Грамм/Литр (унций/галлон) | Интенсив-ность |
| --- | --- | --- |
| Экстра Белая | 0–38 (0–5) | 100% |

| Тип связующего вещества: | винил-акриловый |
| --- | --- |
| A57W51 |  |

|  | 73 г/л; 0.61 фунт/гал.) |
| --- | --- |
| Твердых частиц (по объему): | 35+2% |
| Твердых частиц (по массе): | 50+2% |
| Масса в галлоне (= 3.785 л краски: | 4.9 кг (10.7 фунт) |