DURA SEAL WOOD PATCH

ДЮРА СИЛ шпаклевка для дерева

Описание:

Безопасное невоспламеняющееся водное покрытие для быстрой заделки больших отверстий, трещин и дефектов древесины.

Легко ошкуривается. Обладает гибкостью и хорошим сцеплением с древесиной.

Инструкция по использованию: Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, масла и воска

Нанесение:

- Нанести шпателем или кельмой.

- Зашпаклевать отверстия от гвоздей и небольшие неровности. Заделывать глубокие отверстия слоями, давая каждому слою полностью высохнуть.

ОЧИСТКА: Очистка водой пока шпаклевка еще не затвердела.

Хранение: Хранить контейнеры с плотно закрытой крышкой. Защищать от замерзания. При замерзании, оттаять материал при комнатной температуре минимум 8 часов до нанесения.

Технические характеристики:

Плотность (LBS/GAL):			14.1

% Сухой остаток:				73

ВЯЗКОСТЬ – CPS				1,160,000

pH						8.4

VOC (g/l):					0

Температура воспламенения:	не относится

ЦВЕТА							РАЗМЕР	ШТ. В КОРОБКЕ

Red Oak/ Красный Дуб					кварта			6

White Oak/ Белый Дуб					кварта			6

Maple Ash Pine/ Клен, Ясень, Сосна			кварта			6

ВАЖНО: Может вызвать небольшое раздражение у людей с чувствительной кожей. Тщательно вымыть руки после использования.

Хранить вне доступа детей.

Не принимать внутрь.