101.67

|  | покрытие высокого качества | DURATION® HOME INTERIOR LATEX MATTE |
| --- | --- | --- |
|  | Латексная матовая краска для внутренних работ Серия А96-100 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска Duration Home Interior Latex Matte: Создает долговечное красивое покрытие Обладает стойкостью к: - мытью - царапинам - полировке Создает гладкое ровное покрытие Обладает: - низким уровнем VOC - слабым запахом Просто наносится Обладает антимикробными* качествами Цвет: широкая гамма цветов Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.6 мил (40.6 мкм) Время высыхания, при 25С (77F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа Температура воспламенения: не относится Глянцевитость: 2 – 7 единиц под углом 85 Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (Унций/галл.) Интенсив-ность Экстра Белая 0–38 (0–5) Специальная Светящаяся Белая 0–38 (0–5) 125% Глубокая 30-90 (4–12) 100% Тип связующего вещества: Стирол-акриловый A96W151 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 37 г/л, 0.31 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 40  2% Твердых частиц (по массе): 52  2% Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 5 кг (10.9 фунт.) *Антимикробная – Настоящий продукт содержит вещества, которые замедляют размножение микробов на поверхности красочной пленки. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Стеновой блок 1 слой: Loxon Block Surfacer 2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte Гипсокартон 1 слой: PrepRite Classic Latex Primer 2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte Штукатурка 1 слой: PrepRite Classic Latex Primer 2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte Кирпичная/Kаменная кладка 1 слой: PrepRite Masonry Primer 2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte Дерево, композитные древесные плиты 1 слой: PrepRite Classic Latex Primer 2 слоя: Duration Home Interior Latex Matte | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать грунтовкой-силером PrepRite ProBlock Primer Sealer. Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer. |

101.67

| DURATION® HOME INTERIOR LATEX MATTE |  |
| --- | --- |
| Латексная матовая краска для внутренних работ Серия А96-100 |  |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). Разбавления не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать только валик Soft Woven с длиной ворса 9.5–12.7 мм (3/8–1/2 дюйма). Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38 – 0.48 мм (0.015-0.019 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы теплым мыльным раствором. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Использовать краску только для внутренних работ. Защищать краску от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |
| --- | --- | --- |