|  | Dirt Fighter |
| --- | --- |
|  | Интерьерная Латексная Краска Дерт Файтер Серия 1.DB58 |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ Специальная формула интерьерной латексной краски Dutch Boy Dirt Fighter делает покрытие устойчивым к воздействию бытовых загрязнений и пятен, надолго сохраняя свежесть и чистоту комнат. Свойства: Устойчивость к воздействию грязи и пятен Комнаты выглядят чистыми и красивыми Долговечное, моющееся покрытие класса «премиум» Очистка мыльным раствором Степени глянца: мат, яичная скорлупа, полумат, полуглянец Гарантия 25 лет Применение: Кухни/ Ванные Комнаты Шкафы/ Двери/ Окна Холлы/ Коридоры Детские Комнаты Поверхности: Дерево и Металл Гипсокартон/ Штукатурка Бетон Каменная/ Кирпичная Кладка Обои Цвета/ Базы: Белая Глубокая База С Ультра-Белая Нейтральная База D | ХАРАКТЕРИСТИКИ Укрывистость: 8.6–9.8 м2/л При толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.6 мил (40.64 мкм) Время высыхания при 25°С и относительной влажности 50%. зависит от температуры, влажности и толщины пленки Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа Глянец: 25-35 единиц @ 60° Тип связующего вещества: винил-акриловый Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 141 г/л; 1.17 фунт/гал. Твердых частиц (по объему): 40+2%* Твердых частиц (по массе): 53+2%* Масса в галлоне (= 3.785 л) краски: 4.9 кг* НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить при температуре выше 10°С. Разбавление не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать валик с длиной ворса 6–19мм. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.4 – 0.5 мм | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску Dutch Boy Dirt Fighter на сухие или слегка влажные поверхности. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже 10°С. Оптимальные температуры для высыхания: от 18°С до 29°С. Наносить второй слой не раньше, чем через 4 часа после нанесения первого слоя. Перед нанесением и во время работы краску необходимо перемешивать. Наносить кистью, валиком или краскопультом. При использовании более двух контейнеров, рекомендуется смешать все банки в одной емкости для точного попадания в цвет. Недавно окрашенные поверхности можно мыть через 30 дней. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Dirt Fighter Интерьерная Латексная Краска Дерт Файтер Серия 1.DB58 |  |
| --- | --- |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Каменная/ Кирпичная Кладка, Бетон, Цемент, Строительные Блоки Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком после грунтования поверхности. | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Только для внутренних работ. Защищать от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. . |
| --- | --- | --- |