101.53
www.sherwinstore.ru	Eminence / HIGH Performance CEILING PAINT
	Износостойкая Краска для Потолков / A27W01815

ХАРАКТЕРИСТИКИ / Износостойкая краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint – это ярко-белое, очень матовое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и высокой укрывной способностью. / Краска предназначается для использования на необработанных, загрунтованных или ранее окрашенных потолках из гипсокартона, штукатурки, дерева, каменной/ кирпичной кладки. / Цвет: / Коэффициент Светоотражения ярко-белый / 92 / Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л / (350–400 фут2/галлон) / при толщине / мокрого слоя / 4 мил (101.6 мкм) и / высохшего слоя / 1.2 мил (30.4 мкм) / Время высыхания, при 25С (77F) и относительной влажности 50%: / Зависит от температуры и влажности / Высыхание «до отлипа» 1 час / Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа / Глянцевитость: 0 – 5 единиц под углом 85 / Температура воспламенения: Не применяется / Колеровка с использованием системы / Blend-A-Color: / База Грамм/Литр / (Унций/галл.) Интенсив-ность / Ярко-Белая 0–15 (0–2) SherCOLOR / Тип связующего вещества: Винил-Акрил / A27W01815 / Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): / 44 г/л; 0.37 фунт/галл. / Твердых частиц / (по объему): 29  2% / Твердых частиц / (по массе): 49  2% / Масса в галлоне / (= 3.785 литрам) краски: 5.3 кг / (11.6 фунт.)	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ / Покрытие Eminence High Performance Ceiling Paint можно наносить непосредственно на уже окрашенные поверхности или неокрашенный гипсокартон, штукатурку (отвержденную с коэффициентом рН менее 9) и древесину без выделения танина. / Гипсокартон / Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или / 1 слой: Premium Wall & Wood Primer / 1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint / Кирпичная/ Kаменная кладка / 1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer / 1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint / Штукатурка / Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или / 1 слой: Premium Wall & Wood Primer / 1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint / Дерево / Загрунтовать 2 слоями Eminence High Performance Ceiling Paint или / 1 слой: Premium Wall & Wood Primer / 1 или 2 слоя: Eminence High Performance Ceiling Paint / Для того, чтобы краска легла ровным слоем, рекомендуется загрунтовать не отдельные участки, а полностью всю окрашиваемую поверхность.	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ / Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером. / Гипсокартон / Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. / Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент / Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для бетона и кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer.

101.53
Eminence / HIGH Performance CEILING	www.sherwinstore.ru
Износостойкая Краска для Потолков / A27W01815

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ / Штукатурка / Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. / Дерево / Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. / Плесень / Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. / Уплотнение щелей / Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.	НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ / Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). / Разбавление не требуется. / Кисть / Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. / Малярный валик / Использовать валик с синтетическим покрытием с длиной ворса 10-19мм (3/8-3/4 дюйма). / Краскопульт безвоздушного распыления / Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) / Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм) / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ / После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / Использовать только для внутренних работ. / Краска не обладает фотохимической активностью. / Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.