| www.sherwin.ru | 111.08 H&C™ SHIELD PLUS ULTRA™ ACRYLIC CONCRETE STAIN Акриловая морилка для работ по бетону |  |
| --- | --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Акриловая морилка для наружных и внутренних работ по бетону H&C™ Shield Plus Ultra™ Acrylic Concrete Stain обеспечивает превосходную защиту поверхности и улучшает внешний вид покрытия. Обогащенная силиконом она идеально подходит для полов бассейнов, патио, пешеходных дорожек, бетонных и оштукатуренных стен, подвалов и помещений для стирки. Морилку можно наносить на неокрашенный бетон или ранее окрашенные поверхности. H&C Shield Plus Ultra Acrylic Concrete Stain обладает высокой устойчивостью к воздействию хим. реагентов, используемых для бассейнов. Для достижения оптимальных результатов при окрашивании полов в гаражах и пешеходных дорожек используйте силикон-акриловую наполняющую грунтовку для бетона Н&C Silicone Acrylic Concrete Sealer. Свойства: Защищает и улучшает внешний вид внутренних и наружных поверхностей Используется для работ по бетону, каменой/ кирпичной кладке и асфальту Не шелушится, не трескается и не выцветает Устойчивость к воздействию масла, бензина, воды и ультрафиолетовых лучей Поверхность становится легче чистить Очистка при помощи мыльного раствора Идеально подходит для поверхностей, часто контактирующих с водой Рекомендуется для Окрашивания: Полов бассейнов Опор стадионов Мостов и мостовых конструкций Крытых автостоянок Спортивных сооружений Асфальтовых подъездных дорожек Бетонных и оштукатуренных стен Патио и пешеходных дорожек Полов в подвалах Бетонных стеновых блоков (включая БСБ с рустованной лицевой гранью и БСБ с рифленой поверхностью) Сборного и монолитного бетона Для окрашивания/ уплотнения высокопористых поверхностей нанесите 2 слоя морилки H&C Shield Plus Ultra Acrylic Concrete Stain и репеллент H&C Super V™ Water Repellant. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Цвет: 8 готовых цветов и 3 колеровочные базы для создания всего спектра традиционных цветов Время высыхания при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности: Полное высыхание произойдет через 7-14 дней. *Внимание: Высокая влажность и/ или низкие температуры влияют на время высыхания. * Может отличаться в зависимости от цвета | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, скребков или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей или беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранного респиратора или противогаза (напр. в США сертифицированного Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда, NIOSH), а также принятия должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Неокрашенный Бетон: Свежеуложенный бетон должен быть выдержан минимум 45 дней. Все бетонные поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от жировых, масляных и др. загрязнений. Для локальной очистки использовать обезжиривающее средство H&C De-Greaser в соответствии с инструкциями на этикетке. Если есть плесень или грибок, удалить при помощи раствора из одной чашки хозяйственного отбеливающего средства на 3.8 л (1 галл.) воды. Бетон необходимо протравить H&C Concrete Etching Solution или раствором соляной кислоты, следуя инструкциями на этикетке. Поверхность должна стать на ощупь похожей на наждачную бумагу с зернистостью 120 единиц. Наносить морилку через 24 часа. Обработанный бетон должен иметь уровень рН от 6 до10. Полы в Гаражах и Подъездные Дорожки: При окрашивании полов в гаражах и подъездных дорожек чрезвычайно важно правильно подготовить поверхность. Рекомендуется использовать силикон-акриловую наполняющую грунтовку для бетона Н&C Silicone Acrylic Concrete Sealer. Асфальт: Асфальтовые поверхности должны быть очищены от жировых, масляных, восковых и иных загрязнений. Используя обезжиривающее средство H&C De-Greaser, очистите поверхность щеткой. Не травить асфальт. Не рекомендуется, если асфальт был недавно обработан герметиком. |

| 111.08 H&C™ SHIELD PLUS ULTRA™ ACRYLIC CONCRETE STAIN Акриловая морилка для работ по бетону | www.sherwin.ru |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Ранее Окрашенные Поверхности: Удалить старую, отслоившуюся краску. Участки с сильной адгезией необходимо очистить от масляных, жировых и иных загрязнений. Используя обезжиривающее средство H&C De-Greaser, очистить поверхность согласно инструкциям на этикетке. Тщательно промыть водой и дать высохнуть. Оставшуюся краску необходимо зачистить шкуркой круговыми движениями для обеспечения адгезии H&C Shield Plus Ultra Acrylic Concrete Stain. Смыть шлифовальную пыль. Не травить ранее окрашенные поверхности. НАНЕСЕНИЕ Когда Наносить: H&C Shield Plus Ultra Acrylic Concrete Stain следует наносить на сухие или слегка влажные поверхности. Температура воздуха и поверхности должна быть в пределах 10°С-32°С (50oF-90oF). При температурах свыше 32°С (90oF) необходимо увлажнить поверхность, слегка побрызгав ее водой. Тщательно взболтайте морилку до и в процессе нанесения. Требуется нанести как минимум два слоя. Покрытие наносится при помощи кисти, малярного валика или краскопульта. При использовании нескольких контейнеров перемешайте все контейнеры вместе, чтобы добиться единого цвета. Перед нанесением первого слоя обработайте поверхность бетона сухой, жесткой щеткой. Первый Слой: Равномерно нанесите первый слой, обрабатывая поверхность в одном направлении. Дайте высохнуть не менее 2 часов, после чего нанести второй слой. Второй Слой: Нанести второй слой поперек первого слоя. Двух слоев H&C Shield Plus Ultra Acrylic Concrete Stain обычно бывает достаточно. Тем не менее, при окрашивании высокопористых поверхностей, для создания ровного покрытия может потребоваться нанесение третьего слоя. При нанесении более двух слоев на горизонтальной поверхности, рекомендуется использовать компонент для обеспечения сопротивления скольжению H&C SharkGrip Slip Resistant Additive. Каждый последующий слой наносите через 2 часа. Перед использованием поверхности в условиях интенсивного движения, дайте высохнуть 72-96 часов. | НАНЕСЕНИЕ Сопротивление Скольжению Для безопасности при окрашивании некоторых поверхностей может потребоваться добавка компонента для обеспечения сопротивления скольжению. Добавьте H&C SharkGrip Slip Resistant Additive в соответствии с инструкциями на этикетке. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью мыла и теплой воды. Использовать «безводные» очищающие средства для рук для удаления засохших материалов с кожи. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании растворителей следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не использовать на деревянных поверхностях. Не фотохимически-активное вещество. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. |

# Text boxes

| Укрывистость: | м2/л (фут2/галлон) |
| --- | --- |
| Бетонные полы | 4.9-7.4 (200-300) |
| Пористый бетон | 3.7-6.1 (150-250) |
| Асфальт | 4.9-6.1 (200-250) |
| Бетонные блоки | 2.5-3.7 (100-150) |
| Бетонные блоки с рустованной лицевой гранью | 1.8-3.1 (75-125) |
| Бетонные блоки с рифленой поверхностью | 1.2-2.5 (50-100) |
| Кирпич (глина) | 2.5-3.7 (100-150) |

| Высыхание «до отлипа»: | 30 мин. |
| --- | --- |
| Неинтенсивное движение и нанесение второго слоя: | 2 часа |
| Интенсивное движение: | 72-96 часов |

| Температура воспламенения: | Не относится |
| --- | --- |
| Покрытие: | Низкий глянец |
| Тип связующего вещества: | 100% Акрил |
| Белый 20.001214 |
| Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 222 г/л; 1.86 фунт./галл.* |

| Твердых частиц (по объему): | 30+2% |
| --- | --- |
| Твердых частиц (по массе) | 43+2% |
| Масса в галлоне (= 3.785 л): | 4.5 кг (10.0 фунтов) |

| Кисть | Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть |
| --- | --- |
| Малярный валик | Использовать валик с длиной ворса 9.5–13мм (3/8 – 1/2 дюйма) |
| Краскопульт безвоздушного распыления |
| Давление | 1500 фунт/кв. дюйм (103 бар) |
| Наконечник | 0.3 – 0.4 мм (0.013-0.017 дюйм) |
| Традиционный краскопульт |
| Давление Воздуха | 30-50 фунт/кв. дюйм (2.1-3.4 бар) |
| Давление Жидкости | 15-20 фунт/кв. дюйм (1-1.4 бар) |
| Наконечник | 704/FX или подобный |
| HVLP |  |
| Наконечник/ Игла | Титан №3 или эквивалентный |
| После нанесения рекомендуется обратная перемотка. |