| www.sherwin.ru | 111.01 H&C® CONCRETE Sealer Solid Color Solvent based |
| --- | --- |
| Защитно-декоративный состав для работ по бетону на основе растворителей |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ H&C Concrete Sealer Solvent Based - это непрозрачный, водонепроницаемый лак-пропитка, разработанный для обеспечения сцепления с бетоном или каменной/ кирпичной кладкой и создания долговечного, прочного декоративного покрытия. Свойства: Защищает и улучшает внешний вид наружных поверхностей из бетона и кирпичной/ каменной кладки Связывает поверхности Не шелушится, не трескается и не выцветает Долговечное покрытие Устойчивость к воздействию масла, бензина, воды и ультрафиолетовых лучей Устойчивость к шинам с повышенным теплообразованием Рекомендуется для Окрашивания: Опор стадионов Мостов и мостовых конструкций Крытых автостоянок/ гаражей Патио и пешеходных дорожек Полов в бассейнах Бетонных подъездных дорожек Полов в гаражах Бетонных и оштукатуренных стен Спортивных объектов Других сооружений из бетона Для создания водонепроницаемого покрытия на пористой каменной/ кирпичной кладке рекомендуется нанести 1 слой H&C HB-100 или HB-150, после чего 2 слоя состава H&C Concrete Sealer Solvent Based. Состав H&C Concrete Sealer Solvent Based в основном используется для наружных бетонных поверхностей. Его можно наносить на внутренние поверхности (как, например, полы гаражей), но только при условии очень хорошего проветривания помещения. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Цвет: 11 готовых цветов, 2 колеровочные базы и прозрачный для дополнительной защиты Укрывистость: м2/л (фут2/галлон) Бетонные полы 4.9-6.1 (200-250) Пористый бетон 3.7-4.9 (150-200) Бетонные блоки 3-3.7 (125-150) Бетонные блоки с рустованной лицевой гранью 2.5-3.1 (100-125) Бетонные блоки с рифленой поверхностью 1.8-2.5 (75-100) Кирпич (глина) 2.5-3.7 (100-150) Укрывистость зависит от пористости и текстуры основы. Время высыхания при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: зависит от температуры и влажности: Высыхание «до отлипа»: 15 мин. Неинтенсивное движение 1 час Нанесение второго слоя: 12 часов Интенсивное движение: 72-96 часов Температура воспламенения: 27°C (80°F), PMCC Покрытие: Цветное: **Сатин, 15-25 ед. под углом 60° Прозрачное: **Глянец, >90 ед. под углом 60° Тип связующего вещества: Силикон-Акрил Белый 10.000014 Летучие органические соединения 542 г/л; 4.52 фунт./галл.* Готовые Цвета и Колеровочные Базы Твердых частиц (по объему): 34+2%* Твердых частиц (по массе) 53+2%* Прозрачная База (без колеровки) Твердых частиц (по объему): 30+2% Твердых частиц (по массе) 34+2% Масса в галлоне (= 3.785 л): 4.5 кг+2%* (9.85 фунтов+2%) *Может отличаться, в зависимости от цвета **Блеск будет разным, в зависимости от текстуры и пористости основы | Результаты Испытаний Физико-Механических Свойств Водонепроницаемость на каменной/ кирпичной кладке: Метод: SS-W-110C, привес Результат: 0.1% на Растворном Кубе 0.0% на Бетонном Камне 0.0% на Глиняном Кирпиче Проницаемость водяных паров: Метод: ASTM D1653 Метод А Результат: 0.6 гран / кв. футов/ час 10.8 гр./ кв. м/ 24 часа Испытание на устойчивость к воздействию света и атмосферных условий Метод: G23F Тип, 2000 часов Результат: Без повреждений Дождь с ветром: Метод: TT-P-555B Результат: Без видимого протекания воды 0.0 унций привес Испытания на устойчивость к воздействию кислоты & щелочи: Реакция по каждому компоненту проходила под часовым стеклом в течение 24 часов, затем вещество смывалось водой, 30 мин. отводилось на восстановление, после чего проводились наблюдения. Щелочь: 2% NaOH Легкое потускнение 5% Tide Без эффекта 2% Ivory flakes Без эффекта Кислота: 5% Лимонная Кислота Без эффекта 100% Молоко Незначительное изменение цвета 5% HCL Незначительное изменение цвета 5% Фосфорная Кислота Без эффекта Горчица Незначительное окрашивание Кетчуп Без эффекта |

продолжение на обратной стороне

| 111.01 H&C® CONCRETE Sealer Solid Color Solvent based | www.sherwin.ru |
| --- | --- |
| Защитно-декоративный состав для работ по бетону на основе растворителей |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Тестирование: В силу того, что существует большое количество разнообразных основ, методов подготовки поверхности, методов нанесения и условий окружающей среды, перед нанесением покрытия на всю поверхность необходимо проверит адгезию и совместимость продукта на небольшом участке. Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Для удаления жировых и масляных загрязнений, старой краски, грунтовки и т.д. использовать обезжиривающее средство H&C Cleaner Degreaser, согласно инструкциям на этикетке. Тщательно промыть водой и дать высохнуть. Если есть плесень или грибок, удалить при помощи очистки раствором из 1 части бытового отбеливателя и 3 частей воды. Неокрашенный Бетон: Свежеуложенный бетон должен быть выдержан 28 дней. Все горизонтальные бетонные поверхности необходимо сначала протравить при помощи H&C Concrete Etching Solution, следуя инструкциями на этикетке. Для очень гладких поверхностей (заглаженных поверхностей без пористости) использовать H&C Concrete Etching Solution без разбавления. Для гладко заглаженного бетона с небольшой пористостью необходимо использовать раствор, составленный из 1 части H&C Concrete Etching Solution и 2 частей воды. Не травить окрашенные поверхности. Правильно обработанный бетон на ощупь должен быть похож на наждачную бумагу с зернистостью 120 ед. и быстро впитывать воду. Может потребоваться две обработки. Обработанный бетон должен иметь уровень рН от 6 до 10. Ремонт: Для обеспечения оптимальной водонепроницаемости на вертикальных поверхностях из бетона и каменной/ кирпичной кладке, зашпаклюйте все трещины и зазоры, в которые может просочиться вода. Для обработки пола используйте соответствующие уплотняющие материалы. Уплотняющие материалы обычно просвечивают через прозрачные покрытия. | НАНЕСЕНИЕ Наносить только в сухую погоду. Не наносить, если ожидается дождь в течение 12 часов после нанесения. Температура воздуха и поверхности должна быть 10°C-32°C (50°F-90°F) в течение 24 часов после нанесения. Не наносить слишком много покрытия. Тщательно размешивать до и во время нанесения. Не разводить Кисть Использовать кисть с натуральной/ синтетической щетиной Малярный валик Использовать валик с покрытием из ткани с длиной ворса 9.5мм (3/8 дюйма) или с любым др. покрытием, устойчивым к воздействию растворителей. Краскопульт безвоздушного распыления Давление 1500 фунт/кв. дюйм (103 бар) Наконечник 0.3 – 0.4 мм (0.013-0.017 дюйм) Традиционный краскопульт Давление Воздуха 30-50 фунт/кв. дюйм (2.1-3.4 бар) Давление Жидкости 15-20 фунт/кв. дюйм (1-1.4 бар) Наконечник 704/FX или подобный HVLP Наконечник/ Игла Титан №3 или эквивалентный После нанесения рекомендуется обратная перемотка. Первый Слой: Равномерно нанести первый слой, обрабатывая поверхность в одном направлении. Дать высохнуть не менее 12 часов, после чего нанести второй слой. Будьте осторожны: мазки кистью или валиком в обратном направлении по частично высохшему слою могут привести к отставанию покрытия. Дать покрытию полностью высохнуть, после чего нанести следующий слой, если потребуется. Второй Слой: Для оптимальной укрывистости нанести второй слой поперек первого слоя. Двух слоев H&C Concrete Sealer обычно бывает достаточно. Третий Слой: Нанести, если потребуется, для создания ровного покрытия, обрабатывая поверхность в том же направлении, что и первый слой. Сопротивление Скольжению Для безопасности, при окрашивании некоторых поверхностей (например, подъездных дорожек под наклоном, гаражей, ступеней, патио и т.д.) может потребоваться добавка компонента для обеспечения сопротивления скольжению. При нанесении последнего слоя добавьте H&C SharkGrip® Slip Resistant Additive в соответствии с инструкциями на этикетке. Этот продукт не рекомендуется использовать вместо нескользящего покрытия. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не использовать на деревянных поверхностях. Не использовать на поверхностях, чувствительных к воздействию растворителей, включая асфальт. Только для атмосферного использования. Не фотохимически-активное вещество. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams. |

| 111.01 H&C® CONCRETE Sealer Solid Color Solvent based | www.sherwin.ru |
| --- | --- |
| Защитно-декоративный состав для работ по бетону на основе растворителей |
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА Прозрачный Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000004/107-1547 10.000005/107-2651 Экстра Белая База Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.104014/640-330-163 10.104015/640-330-171 Глубокая База Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.106014/640-330-205 10.106015/640-330-213 Bombay Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000054/107-2461 10.000055/107-2610 Sandstone Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000124/107-1513 10.000125/107-2636 Autumn Brown Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000034/107-1414 10.000035/108-0506 Tile Red Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000164/107-1497 10.000165/107-2644 Terra Cotta Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000154/107-0184 10.000155/108-0589 Patio Green Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000104/107-1505 10.000105/107-2628 Pearl Gray Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000114/107-1455 10.000115/107-2602 Gull Gray Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000084/107-9003 10.000085/107-2594 | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА Silver Gray Галлон 5-галл. ведро №/ SMIS 10.000144/107-1463 10.000145/108-0571 Black Галлон №/ SMIS 10.000024/107-1281 |  |