|  | 107.18 ILLUSIONS™ |
| --- | --- |
| www.sherwin.ru | SOFTSUEDE™ LATEX FINISH Латексное Декоративное Покрытие «Мягкая Замша» Серия A46W200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Латексное отделочное покрытие Illusions SoftSuede Latex Finish позволяет создать на стенах матовую фактурную поверхность с эффектом замши. Цвет: Колеруется в 24 цвета Возможна колеровка в другие цвета, однако 100% попадание в цвет не гарантируется. Укрывистость: 3.7 м2/л (150 фут2/галл.) в два слоя Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной влажности 50%. зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 4 часа Глянцевитость: Матовое покрытие со слабым блеском Температура воспламенения: Не применяется Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (унций/галлон) Интенсивность Колеровочная база 0-45 (0-6) Специальные формулы Проверьте цвет перед использованием Тип связующего вещества: Виниловый А46W200 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 95 г/л (0.79 фунт/галл.) Твердых частиц (по объему): 40+2% Твердых частиц (по массе): 54+2% Масса в галлоне (= 3.785 л краски: 4.9 кг (10.9 фунт) ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Наносить на матовую или полуматовую (неглянцевую) поверхность. Грунтование – Если уже окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, нанесение грунтовки не требуется. Использование грунтовки PrepRite® Classic Latex Primer или Color-Prime® Primer позволит сделать поверхность более ровной и получить равномерный цвет отделочного покрытия. В качестве базового слоя можно использовать интерьерную краску со степенью глянца сатин (полумат)/ яичная скорлупа примерно такого же цвета, что и цвет покрытия Illusions SoftSuede. Другие варианты грунтовок 1 слой PrepRite Classic Latex Primer 1 слой PrepRite Wall & Wood Primer 1 слой Базовый слой – краска со степенью глянца яичная скорлупа/ сатин (полумат) Отделочное покрытие 1 слой Illusions SoftSuede, базовый слой 1 слой Illusions SoftSuede, нанесение кистью «крест-накрест» | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора. Очистить поверхность с помощью концентрированного очистителя ProClean ProfessionalTM PrepWash Concentrated Cleaner или другого подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать силером PrepRite ProBlock Primer Sealer. Гипсокартон Заполнить трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все открытые поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ Рекомендации 1. Наносить покрытие на небольшие участки, поскольку покрытие быстро схватывается и с ним становится сложно работать. 2. Начинать наносить покрытие с невысохшего края покрашенной поверхности. Условия сушки. Оптимальные условия для нанесения - при температуре в помещении и температуре поверхности от 18 до 29°С (от 65 до 85oF). При более высокой температуре, низкой влажности и плохой герметизации поверхности время, в течение которого покрытие остается пригодным для обработки, сокращается. Покрытие Illusions SoftSuede можно мыть через 30 дней после нанесения неконцентрированным неабразивным моющим средством и водой. Чистить щеткой не рекомендуется. |

| 107.18 ILLUSIONS™ |  |
| --- | --- |
| SOFTSUEDE™ LATEX FINISH Латексное Декоративное Покрытие «Мягкая Замша» Серия A46W200 | www.sherwin.ru |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ Чтобы добиться ровного цвета, смешайте содержимое нескольких банок. Тщательно перемешайте покрытие перед нанесением, а также периодически размешивайте его в процессе работы. Нанесение покрытия начинайте с верхнего угла стены. Нанесите вдоль потолка полосу шириной прим. 5см (2”) и длиной прим. 50см (18”). Затем нанесите такую же полосу кистью вдоль угла вниз стены. После этого разровняйте нанесенную краску валиком с длиной ворса 10 см (4”). Закрасьте выделенный участок 50 на 50см (18”x18”) валиком с длиной ворса 23см (9”). Надавливайте на валик, чтобы равномерно распределить покрытие. Продолжайте наносить покрытие, двигаясь вниз по стене. Вначале нанесите полосу вдоль угла, а затем нанесите покрытие на выделенный участок (50х50см/ 18”x18”). После нанесения всей полосы, проведите по ней валиком, дополнительно не окуная его в краску, от потолка до пола одним легким непрерывным движением. Это позволит получить однородное покрытие. Нанесите второй слой кистью размером 7.6 см (3”) беспорядочными плавными мазками крест-накрест по всей поверхности. После высыхания покрытие будет иметь ровный цвет и иметь вид замши, покрашенной вручную. Необходимо нанести два слоя. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы также теплым мыльным раствором. | Нанесите кистью размером 5см (2”) полосы длиной 50см (18”) Разровняйте нанесенную краску валиком с длиной ворса 10см (4”) Нанесите покрытие на участок размером 50х50см (18”x18”) при помощи валика с длиной ворса 23см (9”) Нанесите второй слой кистью плавными заходящими один на другой мазками крест-накрест. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Не рекомендуется для поверхностей, подверженных износу. Не использовать на полах. Использовать только для внутренних работ. Применять при температуре выше 18oС (65oF). Защищать от замерзания. Краска не обладает фотохимической активностью. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams. |