|  | Промышленные & Корабельные Покрытия | 2.15 INDUSTRIAL ENAMEL Промышленная Эмаль Серия В54 |
| --- | --- | --- |
| Информация о продукте Документ изменен 12/03 |
| Описание | Рекомендации по Использованию |
| Industrial Enamel – это масляная / алкидная универсальная эмаль с устойчивой системой цветовых пигментов, разработанная для внутренних и наружных работ. Быстро сохнет, что позволяет быстро возобновлять эксплуатацию оборудования Обладает стойкостью к шелушению и осыпанию Высокий глянец делает покрытие грязеотталкивающим Возможно нанесение при температуре до 4.4°С (40oF) | Для окрашивания обработанных поверхностей в промышленных условиях: Универсальная эмаль для наружных/ внутренних работ Эмаль для нанесения предупредительной разметки и маркировки труб Экономичное покрытие для техники и оборудования Интерьерная эмаль для стен и потолков Многоцелевая эмаль для оборудования, арматуры, транспортеров, пожарных лестниц, оконных рам, насосов, предупредительной разметки, деревянных полов, перил, стальных опорных конструкций, вентиляторов, трубных эстакад, маркирования труб, каналов и креплений. Соответствует стандартам AWWA D102-97, OCS #1, #2 & #3 |
| Технические Характеристики | Результаты Испытаний Физико-Механических Свойств |
| Покрытие: Глянцевое Цвет: Широкая цветовая гамма, включая цвета для разметки. Твердых частиц (по объему): Чисто Белая 44%(2%, в зависимости от цвета Твердых частиц (по массе): Чисто Белая 61%(2% в зависимости от цвета Летучие органические соединения (расчетная): Чисто Белая 440 г/л; 3.67 фунт/ галлон Рекомендованная кроющая способность на один слой: При толщине мокрого слоя: 114-229 мкм (4.5-9.0 мил) При толщине высохшего слоя: 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Укрывистость: прим. 4.3-8.6 м2/л (175-350 фут2/галл.) Внимание: При нанесении кистью или валиком для создания максимальной толщины пленки и однородной поверхности может потребоваться несколько слоев. Длительность сушки при толщине мокрого слоя 117 мкм (4.6 мил) и относительной влажности 50%: 10°С (50oF) 25°С (77oF) 43°С (110oF) Высыхание «до отлипа»: 3 часа 1-2 часа 30 мин. Окончательное исчезновение отлипа: 8 часов 4-5 часов 4 часа Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 12 часов 8 часов 3 часа Отверждение: 7 дней 7 дней 3 дня Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Срок годности: 36 месяцев, в закрытой упаковке. Хранить на складе при температуре 4-38°С (40-100oF) Температура воспламенения: 41°С (105oF), РМСС Разбавление: Не рекомендуется Очистка: Уайт-Спирит, R1K4 | Тестируемая Система: (если не указано иное) Основа: Сталь Обработка Поверхности: SSPC-SP6 1 слой 1 слой грунтовки Kem Kromik Universal Metal Primer с толщиной высохшего слоя 76-102 мкм (3.0-4.0 мил) Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 76 мкм (3.0 мил) Абразивостойкость: Метод: ASTM D4060, CS17 колесо, 1000 циклов, нагрузка 1 кг Результат: Не более 180 мг потери Адгезия: Метод: ASTM D4541 Результат: 290 psi (20 бар) Атмосферное воздействие (коррозия): Метод: ASTM D5894, 6 циклов, 2016 часов Результат: 10 по ASTM D610 на коррозию 10 по ASTM D714 на образование пузырей Прямое Воздействие: Метод: ASTM D2794 Результат: 68 дюймов/ фунт Устойчивость к Горячему Воздуху: Метод: ASTM D2485 Результат: 93°С (200oF) Гибкость: Метод: ASTM D522, сгиб 180°, сердечник 4.8 мм (3/16’’) Результат: Выдерживает Определение Твердости по Карандашной Шкале: Метод: ASTM D3363 Результат: 3B Обеспечивает рабочие характеристики, сопоставимые с характеристиками продуктов, составленных в соответствии с требованиями федеральных (США) спецификаций: DOD-E-698C DOD-E-700A DOD-E-115C MIL-E-15090 TT-E-487E TT-E-489H TT-E-491C TT-P-37D TT-P-81E TT-P-102F |

Alkyd			2.15

|  | Промышленные & Корабельные Покрытия | 2.15 INDUSTRIAL ENAMEL Промышленная Эмаль Серия В54 |
| --- | --- | --- |
| Информация о продукте |
| Рекомендованный Способ Применения | Подготовка Поверхности |
| Сталь: 1 слой грунтовки Kem Kromik Universal Metal Primer с толщиной высохшего слоя 76-102 мкм (3.0-4.0 мил) 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Алюминий: 1 слой грунтовки DTM Wash Primer с толщиной высохшего слоя 18-33 мкм (0.7-1.3 мил) 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Бетонные Блоки: 1 слой наполнителя Heavy Duty Block Filler с толщиной высохшего слоя 254-457 мкм (10.0 - 18.0 мил) 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Бетонные Полы: 1 слой герметика Concrete & Terrazzo Sealer (разбавленного соответственно) 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Оцинкованный Металл: 1 слой Galvite HS с толщиной высохшего слоя 76-114 мкм (3.0-4.5 мил) 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Дерево, включая полы: 2 слоя Industrial Enamel с толщиной высохшего слоя 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Перечисленные выше системы приведены в качестве примера. Другие системы могут также использоваться. | Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Для обеспечения необходимой адгезии удалите масляные, жировые и иные загрязнения, пыль, отслоившуюся ржавчину и иные инородные материалы. Подробная информация о подготовке поверхности представлена в Бюллетене по Применению Продукта. Минимальная рекомендованная подготовка поверхности: *Железо&Сталь SSPC-SP2 *Алюминий SSPC-SP1 *Оцинкованные поверхности SSPC-SP1 *Бетон & Каменная/ Кирпичная Кладка: SSPC-SP13/NACE 6 Дерево, Интерьер: Чистая, гладкая поверхность, очищенная от пыли * Требуется грунтовка |
|  | Колеровка |
|  | Колеровать с 75% концентрацией при помощи колорантов Blend-A-Color Toner. Для полной колеровки требуется смешивать в механическом шейкере минимум пять минут. |
|  | Нанесение Эмали |
|  | Температура: 4°С (40oF) мин., 49°С (120oF) макс. (воздуха, поверхности и материала). Мин. 3°C (5°F) над точкой росы (конденсации) Относительная влажность: 85% макс. Подробная информация о нанесении краски представлена в Бюллетене по Применению Продукта. |
|  | Информация для Заказа |
|  | Упаковка: Банки емкостью ~3.8 литра (1 галл.) и ведра емкостью ~19литров (5 галл.) Масса в галлоне (= 3.785 л): 4.3(0.1 кг (9.4(0.2 фунта), в зависимости от цвета |
|  | Меры Безопасности |
|  | Перед использованием ознакомьтесь с Листом Данных Безопасности Материала (MSDS). Публикуемые данные и инструкции могут быть изменены по усмотрению компании-производителя. За дополнительной технической информацией обращайтесь к представителю компании Шервин-Вильямс. |

Заявления, приведенные в рамках данного документа, основаны на результатах наших исследований и/ или исследований третьи лиц и считаются точными.

Тем не менее, не предоставляется никакая гарантия их точности, и эти заявления могут быть изменены без предупреждения.

www.sherwin.ru

|  | Промышленные & Корабельные Покрытия | 2.15A INDUSTRIAL ENAMEL Промышленная Эмаль Серия В54 |
| --- | --- | --- |
| Бюллетень по Применению Продукта Измененный 12/03 |
| Подготовка Поверхности | Нанесение Эмали |
| Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Для обеспечения необходимой адгезии удалите масляные, жировые и иные загрязнения, пыль, отслоившуюся ржавчину и иные инородные материалы. Железо & Сталь Минимальная подготовка поверхности согласно стандартам SSPC-SP2/ Очистка Ручным Инструментом. Удалить все масляные и жировые загрязнения с поверхности согласно стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем. Для лучших результатов использовать стандарты SSPC-SP6/ Пескоструйная Обработка, зачистить все поверхности при помощи острого, углового абразива для создания оптимального профиля поверхности (51 мкм/2 мил). Загрунтовать все непокрытые стальные поверхности в течение 8 часов или до возникновения мгновенной коррозии. Алюминий Удалить все масляные, жировые загрязнения, окиси и иные загрязнения согласно стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем. Требуется грунтовка. Оцинкованная Сталь Перед покрытием выдержать, как минимум, 6 месяцев. Очистка Растворителем/ SSPC-SP1 (рекомендуемый растворитель-VM&P Naphtha). Если выдержать невозможно, или если поверхность была обработана хроматами или силикатами, сначала очистить поверхность по стандартам SSPC-SP1/ Очистка Растворителем и нанести покрытие на пробный участок. Дайте краске высохнуть, как минимум, одну неделю и протестируйте адгезию. Если адгезия –слабая, необходимо провести пескоструйную очистку SSPC-SP7. Гальванизированные поверхности, пораженные ржавчиной, необходимо обработать согласно стандартам SSPC-SP2/ Очистка Ручным Инструментом и загрунтовать в день очистки. Каменная/ Кирпичная Кладка и Бетон Подготовьте поверхность согласно стандартам SSPC-SP13/NACE 6 или ICRI03732, CSP 1-3. Поверхность должна быть совершенно сухой и чистой. Бетон и строительный раствор должны быть выдержаны в течение как мин. 28 дней при температуре 24°С (75oF). Удалите весь отслоившийся раствор и инородные материалы. Также, очистить поверхность от цементного молока, цементной пыли, грязи, антиадгезива, пленки для обработки бетона, отслоившегося цемента и отвердителей. Все каверны, воздушные мешки и прочие пустоты заполнить раствором для ремонта бетонных покрытий. Обветренную каменную/ кирпичную кладку мягкие или пористые цементные плиты обработать или электроинструментом для удаления налипших загрязнений и для создания твердой и жесткой поверхности. Цементное молоко удалить при помощи травления 10%раствором соляной кислоты, после чего тщательно нейтрализовать водой. Древесина Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Сразу же приступайте к окрашиванию. Окраску нельзя производить сразу после дождя или в туманную погоду. Перед нанесением грунтовки на всю поверхность сучки и серянки необходимо удалить, зачистить шкуркой и точечно загрунтовать. Все отверстия от гвоздей и небольшие щели должны быть уплотнены. Зачистить поврежденные участки деревянной поверхности. Ранее Окрашенные Поверхности Если в хорошем состоянии, очистите поверхность от всех инородных материалов. Блестящие, жесткие или глянцевые покрытия и поверхности необходимо заматировать, обработав пескоструйным аппаратом. Для определения адгезии нанесите покрытие на пробный участок и дайте высохнуть одну неделю. Если адгезия слабая, может потребоваться дополнительная обработка поверхности пескоструйным аппаратом и/ или удаление старого покрытия. Повторно проверьте адгезию поверхности. Если краска отслаивается или испорчена, следует очистить поверхность и обработать как новую (см. выше). | Температура: 4°С (40oF) мин., 49°С (120oF) макс. (воздуха, поверхности и материала). Мин. 3°C (5°F) над точкой росы (конденсации) Относительная влажность: 85% макс. |
|  | Оборудование для Нанесения |
|  | Указанные ниже рекомендации приведены в качестве примера. Для распыления могут потребоваться другие величины давления и размеры наконечника. Всегда прочищайте оборудование для распыления перед использованием с указанным разбавителем. Разбавление должно соответствовать существующим нормам содержания летучих органических соединений, а также экологическим стандартам и условиям нанесения. Разбавитель Не рекомендуется Очистка Уайт-спириты, R1K4 Краскопульт безвоздушного распыления Давление Шланг Наконечник Фильтр 2500 фунт/кв. дюйм 6 мм (1/4”) ID диаметр 0.38 мм (0.015”) 100 меш Традиционный краскопульт Распылитель Пневмораспылитель Воздушный распылитель Давление распыления Давление жидкости Binks 95 66 63 РВ 50 фунт/кв. дюйм 20-25 фунт/кв. дюйм Кисть Кисть Из натуральной щетины Малярный Валик Покрытие длина ворса 9.5мм (3/8”) с фенольной осью Оборудование, указанное выше, можно заменить эквивалентным. |

Alkyd			2.15А

|  | Промышленные & Корабельные Покрытия | 2.15А INDUSTRIAL ENAMEL Промышленная Эмаль Серия В54 |
| --- | --- | --- |
| Бюллетень по Применению Продукта |
| Нанесение | Рабочие Характеристики |
| Подготовить поверхность как указано выше. Смешивание: Тщательно размешайте краску перед использованием. Наносите краску согласно рекомендованной толщине пленки и укрывистости, указанным ниже: Рекомендованная кроющая способность: При толщине мокрого слоя: 114-229 мкм (4.5-9.0 мил) При толщине высохшего слоя: 51-102 мкм (2.0-4.0 мил) Укрывистость: прим. 4.3-8.6 м2/л (175-350 фут2/галл.) Внимание: При нанесении кистью или валиком для создания максимальной толщины пленки и однородной поверхности может потребоваться несколько слоев. Длительность сушки при толщине мокрого слоя 117 мкм (4.6 мил) и относительной влажности 50%: 10°С (50oF) 25°С (77oF) 43°С (110oF) Высыхание «до отлипа»: 3 часа 1-2 часа 30 мин. Окончательное исчезновение отлипа: 8 часов 4-5 часов 4 часа Полное высыхание (для нанесения второго слоя) 12 часов 8 часов 3 часа Отверждение: 7 дней 7 дней 3 дня Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Несоблюдение рекомендованных показателей укрывистости может негативно повлиять на рабочие характеристики покрытия. | Обработайте все трещины, швы и острые углы, чтобы предотвратить преждевременное разрушение покрытия в этих местах. При использовании краскопульта наносите покрытие 50% внахлест при каждом движении пульверизатора. Это поможет не пропустить неокрашенные участки и мелкие отверстия. Если потребуется, нанесите покрытие в перпендикулярном направлении под нужным углом. Укрывистость рассчитывается согласно показателю твердых частиц по объему и не предусматривает потери, которые могут быть связаны с размером поверхности, шероховатостью и пористостью поверхности, навыками маляра, методом нанесения, различными неровностями поверхности, климатическими условиями, слишком толстой пленкой, а также потери во время смешивания, пролива и избыточного разбавления. Разбавлять материал не рекомендуется, т.к. это может отрицательно сказаться на пленке, внешнем виде покрытия и адгезии. Во избежание закупорки оборудования для распыления его необходимо очистить перед использованием или в перерывах между работой при помощи Уайт-Спирита, R1K4. Глубокие колерованные цвета могут иметь блеск. Дополнительные рабочие характеристики и свойства покрытия представлены в Листе Информации о Продукте. |
| Информация об Очистке | Меры Безопасности |
| Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя Уайт-Спирит, R1K4. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы с помощью Уайт-Спирита, R1K4. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | Перед использованием ознакомьтесь с Листом Данных Безопасности Материала (MSDS). Публикуемые данные и инструкции могут быть изменены по усмотрению компании-производителя. За дополнительной технической информацией обращайтесь к представителю компании Шервин-Вильямс. |

Заявления, приведенные в рамках данного документа, основаны на результатах наших исследований и/ или исследований третьи лиц и считаются точными.

Тем не менее, не предоставляется никакая гарантия их точности, и эти заявления могут быть изменены без предупреждения.

www.sherwin.ru