|  | Промышленные & Корабельные Покрытия | KEM BOND HS® UNIVERSAL METAL PRIMER Универсальная Грунтовка по Металлу B50AZ8 Gray/ Серый |
| --- | --- | --- |
| Информация о продукте |
| Описание | Рекомендации по Использованию |
| Универсальная антикоррозийная грунтовка по металлу KEM bond hs – это фенол-алкидное быстросохнущее покрытие с низким содержанием летучих органических соединений (VOC) и с высоким содержанием сухого остатка. Не содержит тяжелые металлы. В качестве финишного покрытия на грунтовку KEM bond hs можно наносить алкидные, акриловые и промышленные покрытия. Также, может использоваться в качестве промежуточного слоя, защищая стандартные покрытия от воздействия содержащихся в промышленных покрытиях сильных растворителей. Большая толщина пленки для защиты обработанной пескоструйным аппаратом стали Защита от коррозии и ржавчины Может использоваться как «универсальная» грунтовка под промышленные покрытия Быстро сохнет Возможность нанесения при низких температурах | Для промышленного нанесения на сталь для защиты от атмосферной коррозии. Для внутренних и наружных работ. Грунтовка по металлу «премиум» класса. Использовать в качестве грунтовки под разнообразные покрытия, включая промышленные финишные покрытия. Вагоны Конструкционная сталь Оборудование/ техника Трубопроводы и эстакады для трубопроводов Применение в судостроении Морские суда Резервуары Мосты |
| Технические Характеристики | Подготовка Поверхности |
| Покрытие: Матовое Цвет: Серый Твердых частиц (по объему): 61%(2% Твердых частиц (по массе): 79%(2% Летучие органические соединения (метод EPA 24): Без разбавления: <320 г/л; 2.65 фунт/ галлон С разбавлением до 5% <340 г/л; 2.80 фунт/ галлон Рекомендованная кроющая способность на один слой: При толщине мокрого слоя мил (микроны): Мин. 3.0/ 75 Макс. 8.0/ 200 При толщине высохшего слоя: мил (микроны): Мин. 2.0/ 50 Макс. 5.0/ 125 Укрывистость: 4.8-12.0 м2/л Внимание: При нанесении кистью или валиком, чтобы добиться максимальной толщины пленки и создать ровную поверхность, может потребоваться нанесение нескольких слоев. Длительность сушки при толщине мокрого слоя 100 мкм (4.0 мил) и относительной влажности 50%: 4.5°С 25°С 49°С Высыхание «до отлипа»: 1 час 30 мин. 10 мин. Высыхание до полного исчезновения отлипа: 3 часа 1 час 15 мин. Для нанесения финишного покрытия алкиды: 6 часов 2 часа 1 час уретаны: акрилы: 24 часа 48 часов 24 часа 24 часа 6 часов 6 часов Полная полимеризация: 5 дней 2 дня 1 день Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины пленки. Срок годности: 36 месяцев, в закрытой упаковке. Хранить на складе при температуре 4.5-38°С Температура воспламенения: 32°С, РМСС Разбавление/ очистка Ксилол R2K4 | Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Для обеспечения необходимой адгезии удалить масляные, жировые и иные загрязнения, пыль, отслоившуюся ржавчину и прочие инородные материалы. Минимальная рекомендованная подготовка поверхности: Железо & Сталь: Стандарты SSPC-SP2 Нанесение Температура: 4.5°С мин., 49°С макс. (воздуха, поверхности и материала). Мин. 2.8°C над точкой росы (конденсации) Относительная влажность: 85% макс. Оборудование для Нанесения Указанные ниже рекомендации приведены в качестве примера. Давление и размеры наконечника могут отличаться от указанных ниже. Необходимо всегда прочищать оборудование для распыления перед использованием с указанным разбавителем. Разбавление должно соответствовать существующим нормам содержания летучих органических соединений, а также экологическим стандартам и условиям нанесения. Разбавление/ очистка Краскопульт безвоздушного распыления Давление Шланг Наконечник Фильтр Разбавление Традиционный краскопульт Кисть Кисть Разбавление Малярный Валик Покрытие Разбавление Ксилол R2K4 1800 фунт/кв. дюйм мин. 6-9 мм (1/4-3/8”) ID 0.43-0.48 (.017’’-.019’’) 60 mesh по необходимости до 5% от объема не рекомендуется кисть из натуральной щетины или из нейлонового полиэстера не рекомендуется длина ворса 6-9 мм (1/4-3/8”) с осью, устойчивой к воздействию растворителей. Не рекомендуется. |