TECHNICAL BULLETIN

MINWAX® HELMSMAN SPAR URETHANE

Описание

Helmsman Spar Urethane долговечное прозрачное уретановое покрытие для защиты деревянных конструкций снаружи и/или внутри помещений. Helmsman® обеспечивает защитный барьер против дождя и влажности; входящие в состав специальные масла позволяют покрытию расширяться и стягиваться вместе с деревом при сезонных и температурных изменениях; барьер против УФ – ультро-фиолетового излучения обеспечивает сохранность от приобретения серого цвета и выцветания дерева под воздействием солнечных лучей.

Рекомендации по использованию

Продукт разработан для нанесения на наружные тонированные или чистые деревянные поверхности, но может использоваться также и внутри помещений. Великолепно подходит для обработки дверей, оконных рам, деревянной мебели и отделки, деревянных элементов и мебели в ванных комнатах, кухонных и барных стоек.

Helmsman Spar Urethane не рекомендуется наносить на большие, наружные поверхности, где требования к защите наиболее жесткие, такие как палуба, наружные настил и обшивка. Всегда следует делать тест в неприметном месте для уверенности в гарантированном результате.

Внимание: Helmsman не рекомендуется для использования на полах.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и очищенной от лака, смолы, краски, воска, жира, продуктов стиариновой кислоты и политуры. Обработайте дерево наждачной бумагой для получения ровной гладкой поверхности. Очистите всю грязь при помощи ткани увлажненной в Уайт-спирите. Старые покрытия, в случае плохого состояния – внешнего вида, должны быть также удалены.

Инструкции по нанесению

- Если требуется, затонируйте деревянную поверхность при помощи пропитки-морилки, такой как Minwax Wood Finish или Wood Classics Oil Stain. Следуйте инструкциям по нанесению этих продуктов.

- Перемешайте перед использованием и периодически помешивайте во время использования.

- Нанесите тонкий слой Helmsman Spar Urethane, используя высоко качественную кисть с натуральной щетиной. На непокрытые ранее поверхности нанесите достаточно материала, чтобы заполнить открытые стыки, грани и торцы.

- Дайте высохнуть 4 часа, после чего слега обработайте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 едениц.

- Нанесите второй слой. Если требуется третий слой повторите пункт 4. Внимание: для не покрытой – не тонированной древесины рекомендуется три слоя.

- Дайте высохнуть поверхности 24 часа перед нормальным использованием.

Укрывистость: 12 м2/л в один слой.

Время высыхания

Внимание: Время высыхания зависит от хорошей вентиляции, температуры и влажности (25°С , 50%). Более низкая температура, большая влажность, слабая вентиляция или нанесение толстых слоев лака будут увеличивать время высыхания. Всегда проводите тест на адгезию при нанесении следующего слоя.

Эксплуатация

Очистка при помощи мыла и воды. Если требуется дальнейший декор на обработанных Helmsman Spar Urethane наружных поверхностях, рекомендуется слегка зашкурить поверхность с помощью наждачной бумаги.

Очистка инструмента / хранение

Для очистки инструмента следует использовать Уайт-спирит или очиститель для красок. Тряпки и другие средства, пропитанные Helmsman Spar Urethane, могут послужить причиной возгорания при попадании на них огня. Не хранить Helmsman Spar Urethane рядом с источниками тепла, искр, открытым огнем и другими источниками возгорания. Закрывайть контейнер с материалом после каждого использования. Хранить в оригинальной упаковке. Беречь от детей.

Физические свойства

|  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- |
| Растворитель | Уайт-спирит |  |
| Запах | Мягкий углеводород |  |
| Глянец | Полу-глянец 52% - 62% | ASTM D 523-85 (60) |
| Количество слоев | 3 для нетонированного дерева, 2 для тонированного дерева |  |
| Время высыхания | Для окраски следующего слоя – 6 часов, финишное покрытие – 24 часа (25°С , 50%) | ASTM D 1640-83 & Gardner Circular |
| Толщина сухой пленки | 0,0254 мм/слой |  |
| Точка воспламенения | Больше 38,33°С | SETAFLASH* |
| Инструмент | Кисть |  |
| Летучих органических соединений (VOC) | 450 г/л | ASTM D 3960 |
| Укрывистость | 37,2 м2/галлон |  |
| % сухого остатка |  | ASTM D 2369-86 |