| www.sherwin.ru | 108.37 Multi-Purpose® Latex Primer® |
| --- | --- |
| INTERIOR/EXTERIOR LATEX |
|  | Универсальная латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ Серия В51-8000 |
| Универсальный силер/ блокирующая пятна грунтовка для множества поверхностей Универсальная грунтовка для всего дома Герметизирует поверхности, блокирует пятна и обеспечивает ровную поверхность финишного покрытия Обладает отличной адгезией по отношению к разнообразным поверхностям, включая панельную обшивку Используется по: Гипсокартону Дереву Древесно-волокнистым плитам Фанере Панельной обшивке Потолочной плитке Трубам из поливинилхлорида Стеновому пластику Гальванизированному/ оцинкованному металлу Алюминию Ранее окрашенным поверхностям | ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет: Белый Укрывистость: 9.8 м2/л (400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.4 мил (35.6 мкм) Время высыхания, при 25(С (77(F) и относительной влажности 50%: Зависит от температуры, влажности и толщины пленки покрытия Высыхание «до отлипа» 30 мин Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя при использовании в качестве грунтовки): 1 час Полное высыхание (для нанесения 2-го слоя при использовании в качестве блокирующего пятна силера): 4 часа Температура воспламенения: Не относится Глянцевитость: 5–15 единиц под углом 85( Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: База Грамм/Литр (унций/гал.) Интенсив-ность Белая 0-4 (0-30) 100% Глубокая База* 4-10 (30-75) 100% *Необходимо заколеровать до использования. Колеровка – Для более точного попадания в цвет отделочного покрытия, грунтовка колеруется в соответствующий оттенок «Р» серого цвета. По желанию, можно заколеровать в цвет финишного покрытия, добавив до 4 унций на галлон колоранта Blend-A-Color. Проверить цвет перед нанесением покрытия. Тип связующего вещества: Акрил-латексный B51W08020 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 96 г/л; 0.80 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 36 ( 2% Твердых частиц (по массе): 52 ( 2% Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 5 кг (11.1 фунт.) Финишное покрытие (архитектурное латексное/ масляное, отделочное покрытие стен) должно быть нанесено в течение 14 дней. Грунтование отдельных участков может привести к тому, что финишное покрытие ляжет на поверхность неравномерно. Чтобы этого избежать, рекомендуется загрунтовать всю поверхность, а не отдельные участки. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Поверхности, подвергшиеся воздействию дыма, пожара, пигментации – Перед нанесением тщательно очистить поверхность. После грунтования дать покрытию высохнуть в течение 4 часов. После чего нанести финишное покрытие на небольшой участок и проверить на выделение пигмента. Если пигмент выделяется, нанести второй слой грунтовки и дать высохнуть в течение одной ночи, после чего еще раз протестировать. Использовать масляную грунтовку Multi-Purpose Oil-Based Primer для чувствительных к воде пятен. Тестирование – При нанесении на жесткие, гладкие, глянцевые или иные сложные для покраски поверхности необходимо провести тест на адгезию. Подготовить поверхность. Нанести на отдельный участок грунтовку. Дать полностью высохнуть и проверить на адгезию. Если адгезия слабая, использовать адгезионную грунтовку Adhesion Primer. |

| 108.37 Multi-Purpose® Latex Primer® | www.sherwin.ru |
| --- | --- |
| INTERIOR/EXTERIOR LATEX |
| Универсальная латексная блокирующая грунтовка для внутренних/ наружных работ Серия В51-8000 |  |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Штукатурка - Штукатурка должна быть выдержанной (обычно в течение 30 дней) и твердой. Если покраску нельзя отложить, дать поверхности высохнуть 7 дней и загрунтовать при помощи PrepRite Masonry Primer. Мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево, Древесно-Волокнистые Плиты, Панельная Обшивка – Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Обработать все отверстия и дефекты поверхности филером для дерева или шпатлевкой. Зачистить до гладкого состояния. Плесень - Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя в воде какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей - Щели между окнами, дверьми, деталями внутренней отделки после грунтования поверхности заполнить соответствующим герметиком. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить при температуре не ниже 10(С 50((F). Не разбавлять для блокирования пятен. Разбавление не требуется. Кисть Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. Малярный валик Использовать синтетический валик с длиной ворса 6.4 – 19 мм (1/4 – 3/4 дюйма). Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38 – 0.53 мм (0.015-0.021 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Защищать от замерзания. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams. |