103.24

|  | PROCLASSIC® INTERIOR ALKYD SATIN |
| --- | --- |
| www.sherwin.ru | Алкидная Полуматовая Эмаль для Внутренних Работ Серия В33W220 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Интерьерное покрытие ProClassic Interior Alkyd Satin - это алкидная полуматовая эмаль высочайшего качества. Обладает превосходной текучестью и растекается по поверхности с образованием ровного слоя, что позволяет получать однородное и долговечное покрытие. Эта эмаль предназначается для использования: на любых элементах отделки и для окраски молдингов для мебели/дверей/окон в кухнях/ванных/раздевалках в прачечных в интенсивно используемых помещениях Обрабатываемые поверхности: гипсократон/ отвердевшая штукатурка отделочные панели/дерево металл выдержанный бетон, каменная/ кирпичная кладка обои Цвет: широкая гамма цветов Для оптимальной укрывистости и точного попадания в цвет всегда использовать рекомендованную грунтовку, заколерованную по системе P-Shade Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.7 мил (43.18 мкм) Время высыхания, при 25(С (77(F) и относительной влажности 50%: Зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 4-6 часов Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 24 часа Температура воспламенения: 50(С (122°F), PMCC Глянцевитость: 24 часа 30 дней 25 – 35 единиц под углом 60( 25 – 35 единиц под углом 60( Тип связующего вещества: Алкид В33W00221 Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 438 г/л; 3.65 фунт/галл. Твердых частиц (по объему): 44 ( 2% Твердых частиц (по массе): 64 ( 2% Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 4.6 кг (10.2 фунт.) | СПЕЦИФИКАЦИИ Стеновой блок 1 слой: Loxon Block Surfacer 2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin Гипсокартон 1 слой: Premium Wall&Wood Primer 2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin Кирпичная/Kаменная кладка 1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer 2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin Штукатурка 1 слой: Premium Wall&Wood Primer 2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin Дерево 1 слой: Premium Wall&Wood Primer 2 слоя: ProClassic Interior Alkyd Satin Возможно использовать другие грунтовки. При кардинальном изменении цвета при перекрашивании поверхности, грунтование улучшит укрывистость финишного покрытия. | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Очистить поверхность с помощью подходящего очистителя; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать подходящей грунтовкой-силером. Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки Loxon Concrete & Masonry Primer. |

103.24

| PROCLASSIC® INTERIOR ALKYD SATIN |  |
| --- | --- |
| Алкидная Полуматовая Эмаль для Внутренних Работ Серия В33W220 | www.sherwin.ru |

| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Штукатурка Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. Дерево Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. Плесень Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. Уплотнение щелей Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком. | НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ Наносить краску при температуре не ниже 10(С (50(F). Разбавление не требуется. Кисть Использовать кисть из натуральной щетины. . Малярный валик Использовать валик с синтетическим покрытием или с покрытием из овечьей шерсти с высотой ворса 0.64 – 1.9 см (1/4 – 3/4 дюйма). Краскопульт безвоздушного распыления Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) Наконечник диаметр 0.38 – 0.43 мм (0.015-0.017 дюйм) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ Удалить проливы и брызги краски немедленно, используя уайт-спирит. Отмыть руки и инструмент немедленно после работы, также с помощью уайт-спирита. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Краска не обладает фотохимической активностью. Использовать снаружи можно только на небольших по размеру деревянных или металлических поверхностях, включая двери и элементы отделки. Не использовать для окраски больших наружных поверхностей. Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin Williams. |
| --- | --- | --- |