101.07
	PROMAR® 700 / INTERIOR LATEX FLAT
www.sherwin.ru	Латексная матовая краска для внутренних работ / Серия B30W7700

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ProMar 700 Interior Latex Flat – это экономичная интерьерная латексная краска для стен и потолков. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волокнистые плиты, дерево, кирпичную/ каменную кладку, загрунтованный металл. Устойчива к мытью с применением жидких моющих средств. / Цвет: Белый / Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л (350–400 фут2/галлон) / при толщине / мокрого слоя 4 мил / (101.6 мкм) и / высохшего слоя / 1.1 мил (27.9 мкм) / Время высыхания, при 25С (77F) и относительной влажности 50%: / Зависит от температуры и влажности / Высыхание «до отлипа» 1 час / Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа / Температура воспламенения: не относитя / Глянцевитость: 0 – 5 единиц под углом 85 / Тип связующего вещества: Винил-акриловый / В30W07700 / Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): / 50 г/л; 0.42 фунт/галл. / Твердых частиц / (по объему): 25  2% / Твердых частиц / (по массе): 43  2% / Масса в галлоне / (= 3.785 литрам) краски: 4.9 кг / 10.9 фунт.)	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ / Стеновой блок / 1 слой: Loxon Block Surfacer / 2 слоя: ProMar 700 Interior Latex / Гипсокартон / 1 слой: ProMar 400 Latex Primer / 2 слоя: ProMar 700 Interior Latex / Штукатурка / 1 слой: Premium Wall & Wood Primer / 2 слоя: ProMar 700 Interior Latex / Кирпичная/Kаменная кладка / 1 слой: Loxon Concrete & / Masonry Primer / 2 слоя: ProMar 700 Interior Latex / Дерево / 1 слой Premium Wall & Wood Primer / 2 слоя: ProMar 700 Interior Latex / Другие грунтовки также могут подойти. При перекрашивании с кардинальным изменением цвета, использовать слой грунтовки. Это улучшит укрывистость финишного покрытия.	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ / Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером. / Гипсокартон / Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности. / Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок / Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete & Masonry Primer.

101.07
PROMAR® 700 / INTERIOR LATEX FLAT
Латексная матовая краска для внутренних работ / Серия B30W7700	www.sherwin.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ / Штукатурка / Штукатурка должна быть выдержанной в течении 28 дней и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить. / Дерево / Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния. / Плесень / Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак. / Уплотнение щелей / Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect.	НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ / Наносить краску при температуре не ниже 10С (50F). / Разбавление не требуется. / Кисть / Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть. / Малярный валик / Использовать ворсистый валик диаметром 9.5 – 19 мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала. / Краскопульт безвоздушного распыления / Давление 2000 фунт/кв. дюйм (138 бар) / Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм) / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ / После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / Использовать краску только для внутренних работ. / Защищать краску от замерзания. / Краска не обладает фотохимической активностью. / Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.