Thompson’s WaterSeal Deck&House                                			Solid Oil Stain

Томсонз Водонепроницаемая Масляная 			Укрывная Пропитка для Дерева

Особенности:

- Подчеркивает естественную красоту и структуру дерева

- Придает поверхности красивый стойкий цвет

- Защищает от воды

- Износостойкое покрытие

- Долговечная защита дерева от плесени и ультрафиолетовых лучей

- Наносится в один слой

- Чистится мыльным раствором

- Защищает от воздействия воды:

- 5 лет на настилах

- 15 лет на заборах и сайдинге

Используется для окрашивания:

- настилов

- сайдинга

- заборов

- деревянной мебели для дач

- других наружных деревянных поверхностей

Расход:

- Необработанный пиломатериал

2.5-3.7 м2/л

- Обработанная древесина

6-7 м2/л

Цвета:

- представлена в 50 насыщенных оттенках

Нанесение:

- Наносить при помощи специальной «подушки-аппликатора» для фасадных покрытий, кисти, валика или пульверизатора низкого давления.

- Следить за тем, чтобы каждый последующий мазок наносился в мокрый край; распределять пропитку равномерно.

- Обрабатывать поверхность сверху вниз, от края к краю небольшими участками.

- Рекомендуется только один слой. По желанию можно нанести второй слой. Наносить второй слой после того, как первый слой полностью высох (через 4 часа).

Подготовка Поверхности:

- Очистить поверхность от плесени, пыли, масла, сажи, жира и др. загрязнений. Удалить отслоившийся или потрескавшийся слой старой пропитки.

- Если поверхность влажная, до нанесения пропитки дать поверхности высохнуть минимум два дня.

- Не наносить под прямыми солнечными лучами или в жаркую погоду. Температура поверхности и воздуха должна быть от 10°С до 35°С

- Тщательно потрясти или размешать перед нанесением (рекомендуется пропустить через шейкер).

- Не разбавлять.

Время Высыхания:

Время высыхания будет зависеть от температуры и влажности. При стандартных условиях, покрытие высохнет «до отлипа» через 4 часа.

Когда Использовать:

- только для наружных работ!

- Использовать пропитку Thompson’s WaterSeal Deck&House Solid Oil Stain для любых наружных поверхностей из дерева

- Не использовать покрытие в компрессионных садовых пульверизаторах

Очистка:

Очистить кисти и оборудование мыльным раствором