|  |  |
| --- | --- |
| **White Lightning speed grip construction Adhesive**  **Строительный монтажный универсальный Клей «быстрая хватка»** |  |

**ОПИСАНИЕ:**

Строительный клей White Lightning Speed Grip обеспечивает мгновенное сцепление с большинством пористых и непористых поверхностей. Идеален для внутренних работ. Быстро склеивает пластик, дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, металл, ковровые покрытия, облицовочные панели, молдинг, плинтуса, подоконники, пенополистирол, порожки, алюминиевый профиль, примыкающие к ванне отделочные материалы, плитку, фанеру, алюминий, сталь, пробку и многие другие материалы. Идеально подходит для ремонта изделий из дерева, ДСП, гипсокартона, пробки, пенополистирола и других часто используемых в строительстве материалов.

**преимущества:**

* Мгновенное сцепление на большинстве пористых и непористых поверхностей
* Обеспечивает склеивание высокой прочности
* Окрашивается
* Благодаря латекс формуле, излишки легко удалить водой в первые минуты

**Технические Характеристики:**

Тип: Латекс/на водной основе

Цвет: Белый

Срок годности: 12 месяцев

Температура воспламенения: не относится

Время полной полимеризации: 3 дня при температуре 24С°

Время высыхания «до отлипа»: 10 минут при температуре 24С°

Нанесение при температуре: от 4С° до 60С°

Температура эксплуатации: от -40С° до 93С°

Тип связующего: вода

Твердых частиц по массе: 75%

Вес/ галлон: 11.54 фунт./ галлон

Окраска: возможно окрашивать

Грунт: не требуется

**Нанесение:**

Наносить на чистые, сухие, не холодные поверхности. Срезать носик картриджа и нанести клей на две склеиваемых поверхности полосками 9.8мм. Крепко прижать поверхности друг к другу. При склеивании тяжелых панелей может потребовать механический пресс.

**Окрашивание:**

Дать высохнуть 10 минут, после чего можно окрашивать латексной краской при температуре 18С°. При высокой влажности и/или низких температурах клею может потребоваться больше времени для высыхания.

**Очистка:**

Очистить оборудование пока клей не полимеризовался. Промыть мыльным раствором.

**Меры предосторожности:**

Безопасен при правильном использовании. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не употреблять внутрь. Вымыть руки после использования. Не переливать в другие емкости для хранения. Держать вне ЗОНЫ доступа детей.

**ВАЖНО:**

Данный клей не предназначен для нанесения на строительные материалы на масляной основе, пластификаторы или растворители. Рекомендуется использовать при температуре от 4С° до 60С°. Не наносить на холодные поверхности. Не использовать ниже поверхности земли, в аквариумах, под водой.