112.05

|  | Sherwin-Williams® Powerhouse 850A Siliconized Acrylic latex Sealant |
| --- | --- |
| www.sherwin.ru | 850A Силиконизированный Акриловый Латексный Герметик |
| Описание продукта Данный эластомерный герметик специально разработан для обработки швов потолочного молдинга, подверженных расширению и сжатию, а также внутренних и наружных деревянных поверхностей. Обладает отличной гибкостью. Не теряет формы и не смещается после нанесения. Назначение: Потолочный молдинг, соединения и трещины на деревянных поверхностях, металл, кирпич, камень, стекло, керамика, разнообразные поверхности из пластика Предназначен для внутренних и наружных работ Отлично подходит для подверженных расширению швов на деревянных поверхностях, потолочном молдинге, а также для герметизации фасадов Силиконизирован для обеспечения отличной адгезии После полимеризации, герметик не желтеет и обладает устойчивостью к воздействию плесени Эластомерная формула Возможность окрашивания | Соответствие техническим условиям Отвечает требованиям по экологичности GreenSure. Продукт тестировался на соответствие стандарту ASTM C920 (тест С719 на циклическое движение обеспечивает воздухонепроницаемый, гибкий шов). Продукт разработан с минимальным содержанием летучих органических соединений/ VOC и отвечает самым строгим требованиям по содержанию VOC для герметиков. Упаковка продукта состоит из переработанного материала. Отвечает требованиям или превосходит требования следующих стандартов: ASTM C-834 ASTM C-920, Class 12.5 Федеральные Стандарты TT-S-00230, Type S, Class B, Use NT ЦВЕТА Цвет SMIS номер Белый/White Миндаль/ Almond Бежевый/ Beige Кедр/ Cedar Темно-коричневый/ Dark Brown Дубовая кора/ Tan 178-1699 133-5280 132-6784 132-6800 132-6842 132-6818 |
| Технические Характеристики Тип Связующего: Летучее Вещество: Экструдируемость: Атмосферное Воздействие: Твердых Частиц по Массе: Вес/ Галлон: Стандарт ASTM С2202 Провисание: Стойкость в Цикле Замерзание/ Оттаивание: Устойчивость к Появлению Плесени: VOC/ Летучие Органические Соединения: | силиконизированный эластомерный акриловый полимер премиум класса вода отличная не растрескается, не потеряет цвет, не утратит адгезию 82.5+1% 5.9+0.1 кг/ 13.5+0.2 фунт. 0.15 дюймов макс. выдерживает 5 циклов обладает устойчивостью к появлению плесени 0.49% по весу |

112.05

| Sherwin-Williams® Powerhouse 850A Siliconized Acrylic latex Sealant |  |
| --- | --- |
| 850A Силиконизированный Акриловый Латексный Герметик | www.sherwin.ru |
| Подготовка & использование Дизайн шва: Швы должны быть не более S в ширину или глубину. Швы глубже 12мм должны быть заполнены на 12мм пенополиэтиленовым филлером или уплотнительным шнуром. Подложка Герметик Уплотнительный Шнур Подготовка: Герметизируемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Масляные загрязнения, отслоившийся строительный раствор, цементное молоко, антиадгезивные реагенты, старые герметики, старая краска и прочие загрязнения должны быть удалены. Новый бетон должен быть выдержан в течение 30 дней перед герметизацией. защита необрабатываемых поверхностей: Защитите необрабатываемые участки малярным скотчем или др. средствами до нанесения герметика. Удалите малярный скотч сразу же после обработки герметика шпателем ДО полимеризации герметика. Нанесение: Отрежьте носик герметика под углом 45° до желаемого размера шва. Вставьте картридж в пистолет для герметика и проколите внутреннюю пломбу. Нажмите на курок для выдавливания материала. Медленно ведите носиком герметика вдоль шва, плотно прижимая его к поверхности. Наносите герметик ровным слоем непрерывным движением. Обработка нанесенного герметика инструментом: Обработайте нанесенный герметик подходящим инструментом, плотно придавливая шов к поверхности. По необходимости, выровняйте поверхность влажным пальцем или шпателем, после чего удалите излишки материала смоченной в воде ветошью. Грунтование: До нанесения герметика рекомендуется загрунтовать поверхность. Подберите грунтовку, в зависимости от типа подложки, финишного покрытия и желаемых технических характеристик. окрашивание: (Зависит от температуры и влажности). Можно окрашивать через 30 минут при 24С (75F) и относительной влажности 50%. Перед окрашиванием латексной или масляной краской рекомендуется дать поверхности высохнуть минимум 2 часа. При высокой влажности и/ или низких температурах время высыхания увеличивается. Перед нанесением лака, всегда использовать силер на основе шеллака. Очистка: Очистить инструменты и удалить излишки герметика мыльным раствором или влажной тряпкой до их высыхания. | Ограничения Не использовать для подземной гидроизоляции, на аквариумах или погружаемых в воду частях судов. Никогда не использовать для обработки архитектурных швов, швов подверженных большому истиранию, износу или швов часто находящихся под водой. Наносить при температуре выше 4С (40F). Для внутренних и наружных работ. Не наносить, если ожидается дождь или высокая влажность. Не наносить на замершие поверхности. Защищать от замерзания. Срок годности: Срок годности герметика Powerhouse 1100A Siliconized Acrylic Latex Sealant составляет 24 месяца с даты производства при хранении при комнатной температуре. Меры предосторожности Использовать только при адекватной вентиляции. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымыть руки после использования. Не переливать содержимое в другие контейнеры. При попадании в глаза, промыть водой. Если раздражение сохранится, обратиться к врачу. При попадании в пищевод, обратиться за медицинской помощью незамедлительно. Не принимать внутрь. Держать вне доступа детей. Укрывистость в мм Один картридж (10, 10.1, 10.3 унции) Ширина в мм Глубина в мм 3 6 9 12 3 2,514 6 1,244 609 9 838 508 279 12 609 304 203 152 15 508 254 177 127 19 406 203 152 101 22 355 177 127 101 25 304 152 101 76 При использовании данной таблицы должны учитываться физические ограничения используемых продуктов. |